## Slide 1: 固体物理习题课2
编辑副标题

## Slide 2: 目录
原子振动plus
晶格振动量子化
晶格热容
作业

## Slide 3: 原子振动plus
1.非单原子链振动的处理过程（考点）
2.双原子链的振动谱规律
3.多维晶体的振动谱规律

## Slide 4
1.非单原子链振动的处理过程
①取点阵中的某个原子，分奇偶讨论（若一个晶胞中含有多个原子，例如三个的话，就分3n，3n+1，3n+2讨论）
②只考虑近邻原子对它的力（注意相邻的力方向是相反的），列出运动方程
③写出格波解的形式

## Slide 5
1.非单原子链振动的处理过程
④和一维原子链一样，用Born-Karmen边界条件确定q的（准）分离取值：
n为正整数
⑤这个时候未知数是A和B，所以将格波解代入运动方程得到与A、B相关的线性方程组
⑥行列式必须有解，求得w与q的色散关系：

## Slide 6
1.非单原子链振动的处理过程
注意事项：
在区分不同原子的振动时，有些教材的处理方式是额外添加下标：
分奇偶（2n和2n+1）所得到的结果一致，个人建议使用分奇偶讨论的方式，较为清晰不易出错

## Slide 7
2.双原子链、多维晶体的振动规律
①有声学支和光学支两条色散关系
②光学支的振动频率较高，随q递减，而声学支的振动频率较低，随q递增

## Slide 8
2.双原子链的振动规律
振幅比例的一般表达式（A是重原子的振幅，B是轻原子的振幅）：
③声学支的频率较小，分母为正值；而光学支的频率较大，分母为负值
即声学支振动模式下，两种原子振动反向；而光学支振动模式下，两种原子振动同向
④长波近似下，振幅的比例为：
说明在长波极限下，光学支表示的是晶格质心不变的运动，而声学支则是晶格的质心发生整体移动的过程

## Slide 9
3.多维晶体的振动规律
①多维晶体振动的波矢q取值：
②设晶体的维度是m，每个原胞中含有原子数目为p，整块晶体的晶格数目为N
则：
共有波矢数目为N
共有mp个色散关系（即每个波矢可以对应mp个w的取值）
这mp个色散关系中，其中共有m个声学支，m(p-1)个光学支
共有振动模式数为Nmp

## Slide 10: 晶格振动量子化
1.正则量子化过程
2.声子
3.声子态密度（频谱）

## Slide 11
1.正则量子化过程
简谐近似下，晶格体系的哈密顿量为：
λ是力常数：
式中各个矩阵和向量的含义；
对称方阵
存在相似变换
用矩阵表示上述哈密顿：
一句话概括：消除交叉项，得到可以分离变量的振动模式
试图处理掉这部分

## Slide 12
1.正则量子化过程
作坐标变化
就可以将体系的哈密顿量转化为如下的表达式：
再做一些分析力学相关的转化，可得
把哈密顿量中的力学量替换为算符可得

## Slide 13
1.正则量子化过程
没有交叉项，可以分离变量了，于是对于每一个坐标
可以解得
变化后的坐标以及变化过程中的矩阵A主要是数学上的意义，没有特别明确的物理含义
整个变换过程大体就是，把体系的振动从“以每个原子的位移为坐标”转化为“以原子整体的振动为坐标”

## Slide 14
2.声子
将每个w对应的谐振子的能量量子定义为声子
共有mpN个振动频率，每个振动频率有n个能级， 若像描述谐振子势下电子的行为一样，去假设声子能量为 的话那一个频率又得有n个不同的声子，太麻烦了
于是设一个振动模式和声子的能量一一对应，然后取所有能级的统计平均能量
仿照一维谐振子能量的写法，定义每个能级的声子平均占据数：
晶格总能量：

## Slide 15
3.声子态密度
引入声子态密度的目的：
①测量与能量直接相关的标量w相比于测量动量q在实验上更加方便
②为求热容服务。总能量中的求和密度太大了，没法一个一个数，应当视为连续“一堆一堆地数”

## Slide 16
3.声子态密度
声子态密度的计算方法
原理很简单，同一堆振动的态，用q去计数和用w去计数应该数目是相同的
一维下且单个晶胞只含一个原子的情况就很简单：
(乘了个2的原因是一个w对应两个q)
也即：

## Slide 17
3.声子态密度
多维、复式晶胞的一般情况的公式：

## Slide 18
3.声子态密度
这一部分就是
画个简单的图例来说明一下更高维公式的物理意义，有助于理解:

## Slide 19: 晶格热容
1.经典理论
2.热容的量子理论
3.爱因斯坦近似
4.德拜近似

## Slide 20
1.经典理论——Dulong-Petit定律

## Slide 21
2.热容的量子理论
①晶体总能量：
②晶体总热容：
③体积元包含的波矢数：
④完整的积分表达式：

## Slide 22
3.爱因斯坦近似
要点：
认为晶格中所有的振动频率都是wE
则晶格振动的总能量为：
高温极限：
低温极限：

## Slide 23
4.德拜近似
要点：
认为色散关系为线性w=cq
认为晶格振动频率的范围是(0,wD)，wD为截止频率，qD=wD/c，qD为截止波矢
认为第一布里渊区的形状是以qD为半径的球
德拜频率可以求出来，求解的思路为qD包裹的球体中应包含所有N个波矢数：
（二维和一维情况表达式有所不同）

## Slide 24
4.德拜近似
将wD=cqD代入一般的积分表达式：
并定义德拜温度：
最终的积分结果：

## Slide 25: 一堆杂七杂八的内容
1.中子散射试验方法
2.拉曼光谱
3.热传导
4.热膨胀

## Slide 26
1.中子散射试验方法
用到的公式是能量守恒和准动量守恒，p'和p分别是出射和入射中子的动量
2.拉曼光谱

## Slide 27
3.热传导
4.热膨胀
二者的成因都是非简谐近似，每一个能级不再是相互独立的，而是声子之间会有相互作用
大概需要记忆的有两点，分别是N、U两种声子碰撞的过程，还有格林艾森关系式

## Slide 28: 作业
5.2中平移q能使声学支和光学支的表达式统一
5.4的积分过程
5.7鞍点、极值点的求法以及一个思考问题

## Slide 30
d维度晶体在德拜近似下的热容，在低温区间以Td逼近0

## Slide 32: 谢谢 ！
请提宝贵意见